附件2

重庆大学第七届大学生金相技能大赛评分细则

| 号 1 | 序 评分项目 | 要求 | 类别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像质量 (70分) | 组织正确与清晰度（40分） | 几乎看不清组织 | 0～5分 |
|  |  |  | 可以辨别组织、组织较正确 | 6～20分 |
|  |  |  | 组织比较清晰、组织正确 | 21～35分 |
|  |  |  | 组织很清晰、组织正确 | 36～40分 |
|  |  | 划痕 (20分) | 划痕粗大且很多 | 0～5分 |
|  |  |  | 划痕数量中等 | 6～15分 |
|  |  |  | 划痕很少或没有 | 16～20分 |
|  |  | 假象 (10分) ) | 假象严重程度(没有假象得满分10分) | 0～10分 |
| 2 | 样品清洁程度 (10分，包括宏观划痕) | 视污迹、坑点多少情况给分 | 污迹、坑点多 | 0～3分 |
|  |  |  | 污迹、坑点中等 | 4～7分 |
|  |  |  | 污迹、坑点少或没有 | 8～10分 |
| 3 | 样品观察面平整度(10分) | 目测，视平整度给分，越平整分数越高 | 有明显坡面 | 0～3分 |
|  |  |  | 坡面小基本平整 | 4～7分 |
|  |  |  | 很平整 | 8～10分 |
| 4 | 操作习惯 (10分) | 引导学生良好实验习惯 | 样品磨面倒角 | 0～2分 |
|  |  |  | 浸蚀后不乱扔药棉等 | 0～2分 |
|  |  |  | 整理砂纸、清洁场地 | 0～2分 |
|  |  |  | 合理节约使用耗材 | 0～2分 |
|  |  |  | 规范使用显微镜 | 0～2分 |